Popis technologie opravy místní komunikace Špilberk v Darkovicích.

Současný stav:    MK Špilberk v Darkovicich se nachází v katastru obce Darkovice,k.ú. Darkovice,

parcelní číslo 2633, ve vlastnictví obce Darkovice, Dlouhá 112/47.

V současnosti je povrch komunikace zpevněný bývalou formou prolévaných vozovek

s uzavíracím nátěrem ve značně poškozeném stavu povrchu, daném jednak vlivem

vodní eroze, dlouhověkosti výstavby, v neposlední řadě poškození výstavbou dešťové

a splaškové kanalizace.

Návržená oprava:   Pro zdárný stav opravy komunikace bude dostatečné provést opravu formou

jemného a hrubého penetračního makadamu s uzavíracími nátěry ze silničního

asfaltu a přírodního kameniva s doplňujícími stavebními pracemi.

V první řadě bude nutno výškově upravit poklopy revizních šachet km 0,039;

0,090; 0,141 a km 0,188 do budoucí nivelety finální vrstvy. Na začátku úseku,

Km 0,000 a na konci opravovaného úseku bude proveden zářez do komunikace do

Hl. 5cm s odstraněním  živičného krytu s odvozem na řízenou skládku pro napojení

opravované komunikace na  stávající nivelety.

Úsek km 0,141 – 0,188 bude v celé šířce rozryt a doplněn přírodním

kamenivem  frakce  32-63mm.  Zbylé úseky budou očištěny a umyty,

podstřiknuty silničním asfaltem v množství 0,6 kg/m2. V km 0,000-0,141  a km

0,188-0,318 bude proveden jemný penetrační makadam tl. 5cm,  jedním

uzavíracím nátěrem v množství 1,8 kg asfaltu /m2, v km 0,141-0,188 bude

proveden hrubý penetrační makadam se dvěma uzavíracími nátěry v množství 1,8

a 1,5kg asfaltu/m2  s posypem z přírodního drceného kameniva.

Na závěr stavebních prací bude proveden úklid staveniště